АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЙ  ЗАПОЛНИТЕЛЬ швов

Определение: Высокоэффективный антибактериальный водонепроницаемый  и супер  эластичный однокомпонентный раствор для заполнения швов на цементной основе, усиленный различными химическими веществами.

Места применения: Применяется при заполнении швов  поверхностей, облицованных керамическими плитами, фаянсом,  мрамором, натуральным камнем, фарфором, мозаикой и тому подобными облицовочными материалами.

Свойства:

- Антибактериальное свойство раствора препятствует образование бактерий и грибков.

- Водоустойчивый и имеет эластичную структуру.

- Надежно применяется на местах, где имеется питьевая вода и устраняет все виды опасности для здоровьяю

- Обеспечивает безупречно гладкую поверхность, которая не выцветает со временем.

- Не подвергается влиянию частых перемен температуры, не трескается.

Способ применения

20 кг Fixkim Антибактериального заполнителя для  швов облицовки в одной посуде  разбавляется   водой  6-7 лт и размешивается до образования необходимого раствора. Подождав приблизительно в течение 5 минут, затем снова размешивается до получения  однородной массы. Полученную смесь нужно нанести на поверхность шпателем с каучуковым наконечником. В зависимости от температуры помещения, нужно подождать в течение 45 минут, а затем швы  очищаются влажной губкой.

Техническая характеристика

Состав	: Раствор для заполнения швов с полимерными добавками на цементной основе, который состоит из различных химических веществ

Плотность			: 1.5 кг/лт

Соотношение

Раствора			: 20 кг Fixkim Flex раствор для заполнения швов облицовки

бассейна, 6-7 л. воды.

Время нанесения		: 50 минут

Температура нанесения	: +10оС / +35оС

Эластичность			:  суперэластичный

Прочность на давление	: > 12N/mm2

Прочность на изгиб		: > 2N/mm2

Приготовление поверхности и нанесение

- Швы поверхности должны быть очищены от пыли, краски, грязи и т.п. других загрязнений.

- Перед применением поверхность нужно увлажнять кистью или губкой.

- Нужно обратить внимание на  пропорцию разбавления. Приготавливаемый раствор не должен быть слишком жидким. Использование чрезмерно жидкого раствора может привести к образованию трещин, выбоин, расщеплению материала и ухудшению цвета.

- Через 24 часа после заполнения швов помещение можно использовать.

- Так как является материалом на цементной основе, необходимо защищать руки. Применять перчатки.

расход

Расход в зависимости от ширины швов гр/м2

| Размеры керамической плиты | 4 мм | 10 мм | 20 мм |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 х 10 | 950 | 2100 | 4200 |
| 20 х 20 | 500 | 1050 | 2100 |
| 30 х 30 | 300 | 700 | 1400 |

Хранение:  Хранить в оригинальной упаковке не более 10 рядами, в течение 8 месяцев в сухом и не влажном помещении.