AKRİLİK ESASLI ASTAR

Tanım: Uygulandığı yüzeylerin su emme özelliğini dengeleyerek uygulaması yapılacak yapıştırıcının, sıvanın, şapın vb. malzemelerin yüzeylere yapışma kuvvetini artıran ve çatlaksız kurumasını sağlayan akrilik esaslı bir astardır.

Kullanım Alanları:

- Beton, gaz beton ve yutong duvarlarda sıvadan önce

- Üzerine şap atılacak beton yüzeyine

- Alçı sıva ,alçıpan,gazbeton gibi malzemelerin üzerine seramik uygulanmasından önce

- Ahşap yüzeylere kaplama yapılmadan önce

- Eski yüzeylere yapılacak uygulamalardan önce uygulanır.

Teknik Özellikleri:

Görünüş:Beyaz renkli sıvı

Yoğunluk:1,02 kg./lt.

Tüketim: 100-250 gr./m² (Tüketim miktarı yüzeye bağlı olarak değişebilir.)

Tavsiye edilen uygulama sıcaklığı:+5ºC ile +35 ºC arası

Isı dayanımı:-20 ºC ile 80 ºC arası

Yüzey Hazırlığı Ve Uygulama

- Uygulama yapılacak yüzey çatlaksız ve yapışmayı önleyecek kalıntılardan arındırılmış olmalı

- Yüzey ıslak ve nemli olmamalıdır.

- Astar kullanım öncesi çalkalanmalı yüzeye rulo veya fırça ile uygulanmalı

- Ürünün kuruma süresi 60 dakikadır. Ürün kurumadan kesinlikle uygulama yapılmamalıdır.

- Gaz beton gibi emiciliği yüksek olan yüzeylerde iki kat uygulama yapınız.

Ambalaj

5 kg lık plastik bidonlarda

Depolama

- Dona ve ağır hava şartlarına karşı korunmalı ve serin yerde muhafaza edilmeli

- Raf ömrü açılmamış ambalajda 12 aydır.